УСИЛЕННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ КС, КВТ, КДК, КЛВ, КЛК, КФК - ПРОИЗВЕДЕННЫ ПО ГОСТ 8020-90

Завод ТИС расширил ассортимент и приступил к серийному производству новинки на рынке теплоизоляции  - особо прочные изделия марок ППУ ТИС 150, ППУ ТИС 250, ППУ ТИС 300, предназначенные для теплоизоляции бетонных и железобетонных колодцев произведенных по ГОСТ 8020-90.

Комплект Теплоизоляции для утепления бетонных колодцев состоит из четырех - шестнадцати сегментов, плотно прилегающих к телу бетонного колодца  и имеющих торцевые замки, благодаря которым исключается возникновение мостиков холода.

В отличие от уже ставших популярными комплектами для теплоизоляции ЖБИ колец марок ППУ ТИС 70 и ППУ ТИС 100, более плотные марки имеют большой запас по прочности на сжатие и могут выдерживать очень большую нагрузку – не менее 500 тонн/м2.

К примеру:

Теплоизоляция для колодца КС 15.9 ТИС 70 – прочность на сжатие не менее 30 тонн/м2.

Теплоизоляция для колодца КС 15.9 ТИС 100 – прочность на сжатие не менее 60 тонн/м2.

Теплоизоляция для колодца КС 15.9 ТИС 150 – прочность на сжатие не менее 150 тонн/м2.

Теплоизоляция для колодца КС 15.9 ТИС 250 – прочность на сжатие не менее 400 тонн/м2.

Теплоизоляция для колодца КС 15.9 ТИС 300 – прочность на сжатие не менее 500 тонн/м2.

Теплоизоляция для колодцев марки ППУ ТИС 150, ППУ ТИС250, ППУ ТИС 300 – применяется там, где на теплоизоляционный слой приходится максимальная нагрузка.

Комплект для утепления колодцев состоит из нескольких сегментов одинакого размера, снаружи сегменты для теплоизоляции колодцев имеют защитно-покровный слой. Базовые сегменты выпускаются с покрытием из битумированной бумаги, так же возможно изготовление с другими покрытиями из фольги, стеклоткани, оцинковки.

Теплоизоляция ППУ ТИС д/кольца ЖБИ выдерживает повышение температуры до +130 градусов, ее можно спокойно проливать горячим битумом и другими разогретыми гидроизоляционными мастиками.

Теплоизоляция ППУ ТИС для колец ЖБИ выдерживает большую нагрузку по прочности на сжатие, до 500 тонн на 1 м.кв.

Изделия из пенополиуретана марки "ТИС" -это жесткая, не плавкая термореактивная пластмасса с сильно сетчатой структурой, только 3% от объема занимает твердый материал, который образует каркас из стенок и ребер. Именно он придает материалу механическую прочность. Остальные 97% объема занимают поры, они то и берегут тепло канализационных, водопроводных колодцев и газопроводных сетей изготовленных по ГОСТ 8020-90.

Комплекты теплоизоляции для утепления колодцев производятся по ТУ 5768-001-86901126-2011 изделия имеют сертификат соответствия и всю разрешительную документацию.

Монтаж теплоизоляции для утепления бетонных колодцев достаточно прост в монтаже и его могут осуществлять 2 человека

Для монтажа теплоизоляции для утепления бетонных колодцев потребуется:

комплект теплоизоляции необходимого вам размера, полипропиленовая лента, пряжка для фиксации полипропиленовой ленты, натяжительная машина для полипропиленовой ленты, двое монтажников.

Монтаж теплоизоляции производится следующим образом:

Комплект теплоизоляции из четырех сегментов  устанавливается непосредственно вокруг кольца

Предварительно подготавливается полипропиленовая лента, пряжки и натяжительная машина

Полипропиленовой лентой теплоизоляция охватывается по наружной ее части

Затем устанавливается пряжка и предварительно через пряжку полипропиленовая лента  вручную затягивается

Далее при помощи натяжительной машины происходит финишная натяжка ленты вокруг теплоизоляции

Ленту следует натягивать минимум в 2- местах,  в верхней и нижней части теплоизоляции

В данный момент Завод ТИС может предложить к поставке утеплители для ЖБИ колец пяти марок:

Теплоизоляция для колодца КВГ13

Теплоизоляция для колодца КВГ15

Теплоизоляция для колодца КВГ20

Теплоизоляция для колодца КВГ25

Теплоизоляция для колодца КДК10

Теплоизоляция для колодца КЛВ8

Теплоизоляция для колодца КЛК10

Теплоизоляция для колодца КЛК13

Теплоизоляция для колодца КЛК15

Теплоизоляция для колодца КС10.3

Теплоизоляция для колодца КС10.6

Теплоизоляция для колодца КС10.9

Теплоизоляция для колодца КС13.9

Теплоизоляция для колодца КС15.6

Теплоизоляция для колодца КС15.9

Теплоизоляция для колодца КС20.12

Теплоизоляция для колодца КС20.6

Теплоизоляция для колодца КС20.9

Теплоизоляция для колодца КС25.12

Теплоизоляция для колодца КС7.3

Теплоизоляция для колодца КС7.9

Теплоизоляция для колодца КФК10

Теплоизоляция для колодца КФК13

Теплоизоляция для колодца КФК15

Теплоизоляция для колодца КФК20

Основные характеристики комплектов теплоизоляции для колодцев приведены в таблице

| Наименование показателя | Нормируемые показатели ТИС | Метод анализа |
| --- | --- | --- |
|  | 70 | 100 | 150 | 250 | 300 |  |
| 1. Внешний вид и структура образца ППУ на вертикальном срезе при температуре от плюс 20 до минус 25 (С | Мелкая закрытоячеистая, однородная, без трещин и полостей, внутри образца допускается наличие отдельных укрупненных ячеек | п. 4.5 настоящих технических условий |
| 2. Плотность плоских и фасонных изделий, кг/м3 | 50-70 | 71-80 | 80-100 | 130-150 | 230-250 | 280-300 | ГОСТ 17177 |
| 3. Коэффициент теплопроводности при температуре (25(5)(С, Вт/(мК), не более: | 0,031 | 0,031 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | п. 4.7 настоящих технических условий |
| 4. Расчетный коэффициент теплопроводности для условий эксплуатации А и Б, Вт/(м(С), не более | 0,033 | 0,033 | 0,037 | 0,047 | 0,052 | СП 23-101 |
| 5. Предел прочности на сжатие при 10%-ной линейной деформации, МПа, не менее | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | ГОСТ 17177 |
| 6. Линейная температурная усадка при температуре 130(3(С, % не более | 1,5 | ГОСТ 20989 |
| 7. Паропроницаемость, мг/(мч Па), не более | 0,05 | ГОСТ 25898 |
| 8. Водопоглощение при насыщении водой за 24 часа по объему, %, не более: | 0,3 | 0,7 | ГОСТ 17177 |
| 9. Группа горючести | Г4 | ГОСТ 12.1.044 |
| 10. Коэффициент дымообразования | Д3 | ГОСТ 12.1.044 |
| 11. Группа воспламеняемости | В3 | ГОСТ 30402 |
| 12. Линейная температурная усадка при одностороннем воздействии температуры 170(3(С, в течение трех суток, %, не более | 1,5 | ТУ 5768-001-86901126-2011 Приложение Б |
| 13. Срок эффективной эксплуатации, не менее, лет | 50 | ГОСТ Р 57418-2017 |