Завод ТИС объявляет об изменении ТУ 5768-001-86901126-2011 на «Изделия из пенополиуретана жесткого литьевого»

В связи с отменой «Общероссийский классификатор продукции» (ОК 005-93), заменить код ОКП на продукцию кодом ОКПД 2 23.99.19.

Согласно разработанной методики определения температуростойкости пенополиуретанов ППУ, марок ТИС70, ТИС100, ТИС150, ТИС250, ТИС300, Приложение В, и проведением испытаний в Федеральном гусударственном бюджетном учреждении науки «Институт физики твердого тела имени Ю. А. Осипьяна» Российской академии наук, внести изменения (дополнения) в ТУ по температуростойкости изделий из пенополиуретана жесткого литьевого, расширить диапазон температуры применения изделий применения от -196 (С до +130 (С, с кратковременным повышением температуры при одностороннем температурном воздействии до +170 (С, в течение трех суток.

Титульный лист:

Заменить код ОКП на продукцию кодом ОКПД 2 - 23.99.19. в связи с отменой «Общероссийский классификатор продукции» (ОК 005-93).

Изменить номер технических условий на следующий: ТУ 23.99.19.111-001-86901126-2011.

Страница 2 строка 6 изложить в новой редакции:

Температура применения от -196 (С до +130 (С, с кратковременным повышением температуры при одностороннем температурном воздействии до +170 (С, в течение трех суток.

Раздел 1 Технические требования. Добавить в пункт 1.3.2 Таблица 2 Основные характеристики  изделия – строку 14 и изложить  в новой редакции:

14. Температуростойкость при -196(С Приложение В настоящих ТУ

Раздел 4  Методы контроля. Добавить пункт 4.13 и изложить  в новой редакции:

4.13 Температуростойкость при -196(С определяют по Приложению В

настоящих технических условий.

Раздел 6 Указания по эксплуатации. Изложить пункт 6.6  в новой редакции:

Эксплуатация изделий допускается при температуре от минус 196 (С, до плюс 130(С. Допускается эксплуатация изделий при одностороннем воздействии температуры 170 (С в течение трех суток.

Добавить стр. 15 и 16 Приложение В

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОСТОЙКОСТИ

ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВ ТИС 70, ТИС 100, ТИС 150, ТИС 250 и ТИС 300

ПРИ КРИОГЕННОЙ ОБРАБОТКЕ В ЖИДКОМ АЗОТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ КИПЕНИЯ (-196 °С) В ЦИКЛИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ