Сравнение характеристик Пенопласта ПС-1-100,ПС-1-200 и плит ППУ ТИС150, ППУ ТИС250

физико-механические показатели

| № п/п | Наименование и характеристики поставляемого Товара | Требуемое значение(диапазон значений) показателей | Характеристики ППУ ТИС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пенопласт ПС-1-150 |  | ТИС 150 |
|  | Кажущаяся плотность, кг/м3 | 150±30 | 130-150 |
|  | Предел прочности при сжатии, не менее, кг/cм2 (МПа) | 15,0 (1,5) | 15,0 (1,5) |
|  | Водопоглощение при насыщении водой за 24 часа, не более, % | 5 | 0,7 |
|  | Линейная усадка при t=(60±3)°С за 24 часа, не более, % | 0,35 | Усадки нет |
|  | Длина, мм | 1400±200 | 2000 |
|  | Ширина, мм | 1100±100 | 1000 |
|  | Коэффициент теплопроводности, Ккал/ М.ч.°С | 0,035 | 0,035 |
|  | Диапазон рабочих температур, °С | -60..+65 | -196..+130, Кратковременное повышение +150 Нагрев с одной стороны + 170 в течение трех суток |
|  | Линейная температурная усадка при температуре 130(3(С, % не более | Деструкция материала | 1,5 |
|  | Линейная температурная усадка при одностороннем воздействии температуры 170(3(С, в течение трех суток, %, не более | Деструкция материала | 1,5 |
|  | Температуростойкость при -196(С | ??? | Без изменений |
|  | Паропроницаемость, мг/(мч Па), не более | ??? | 0,05 |
|  | Горючесть | Горючий Г4 | Горючий Г4 |
|  | Справочные показатели | Радиопрозрачный материал | Радиопрозрачный материал |
|  | Вес плиты, кг | 12-14,6 | 13-15 |
|  | Краткое описание | Плиточный полистирольный пенопласт производится прессовым методом на основе полистирола и представляет собой замкнуто ячеистую пластмассу | Плиты ППУ ТИС изготавливают методом интенсивного смешения полиола с добавками (компонент А) и полиизоционата (компонент Б) |
|  | Срок эффективной эксплуатации, не менее, лет | ??? | 50 лет ГОСТ Р 57418-2017 |
|  | Дата выпуска, не ранее | 2022 г. | 2023 г. |
| 2 | Пенопласт ПС-1-200 |  | ТИС 250 |
|  | Кажущаяся плотность, кг/м3 | 200±20 | 230 - 250 |
|  | Предел прочности при сжатии, не менее, кг/cм2 (МПа) | 30,0 (3,0) | 40,0 (4,0) |
|  | Водопоглощение при насыщении водой за 24 часа, не более, % | 5 | 0,7 |
|  | Линейная усадка при t=(60±3)°С за 24 часа, не более, % | 0,35 | Усадки нет |
|  | Длина, мм | 1300±200 | 1000 |
|  | Ширина, мм | 1000±100 | 2000 |
|  | Толщина, мм | 55±5 | 65±3 (возможность производства от 10 до 250) |
|  | Коэффициент теплопроводности, Ккал/ М.ч.°С, не более | 0,045 | 0,045 |
|  | Диапазон рабочих температур, °С | -60..+65 | -196..+130 Кратковременное повышение +150 Нагрев с одной стороны + 170 в течение трех суток |
|  | Линейная температурная усадка при температуре 130(3(С, % не более | Деструкция материала | 1,5 |
|  | Линейная температурная усадка при одностороннем воздействии температуры 170(3(С, в течение трех суток, %, не более | Деструкция материала | 1,5 |
|  | Температуростойкость при -196(С | ??? | Без изменений |
|  | Паропроницаемость, мг/(мч Па), не более | ??? | 0,05 |
|  | Горючесть | Горюч Г4 | Горюч Г4 |
|  | Справочные показатели | Радиопрозрачный материал | Радиопрозрачный материал |
|  | Вес плиты, кг | 13-14,9 | 16,44 -17,87 |
|  | Краткое описание | Плиточный полистирольный пенопласт производится прессовым методом на основе полистирола и представляет собой замкнуто ячеистую пластмассу | Плиты ППУ ТИС изготавливают методом интенсивного смешения полиола с добавками (компонент А) и полиизоционата (компонент Б) |
|  | Срок эффективной эксплуатации, не менее, лет | ??? | 50 лет ГОСТ Р 57418-2017 |
|  | Дата выпуска, не ранее | 2022 г. | 2023 г. |

Плиты ППУ ТИС150 и ППУ ТИС250 производятся со стандартными размерами 1200*600 мм (длина*ширина) или 1000*2000 мм (длина*ширина), так же возможно изготовление плит любого размера в этом поле (1200*600 и 1000*2000) толщина от 10 до 250 мм. Возможно производство плит с обкладочным материалом, из армированной фольги, стеклопластика, бумаги, и т.п.Возможно производство готовых изделий по Вашим чертежам, любые изделия, радиальные в том числе, Завод ТИС к примеру, термоконтейнеры производим с коробкой и крышкой от 5 до 480 литров!

Показатели геометрической точности изделий и правильности формы плит ППУ ТИС:

| Наименование Показателя | Норма | Метод анализа |
| --- | --- | --- |
| 1. Предельные отклонения от номинальных размеров не более, мм по длине для изделий длиной до 1000 вкл. свыше 1000 до 2000 вкл. свыше 2000 по ширине для изделий шириной до 1000 вкл. свыше 1000 по толщине для изделий толщиной до 50 свыше 50 | (5 (8 (10 (5 (8 (2 (3 | ГОСТ 17177 |
| 2. Отклонение от плоскостности грани плит не более, мм | 3 мм на 500 мм длины грани | ГОСТ 17177 |
| 3. Разность диагоналей плит не более, мм длиной до 1000 свыше 1000 до 2000 свыше 2000 | (5 (7 (13 | ГОСТ 17177 |
| 4. Предельные отклонения от номинального диаметра цилиндрических изделий, мм до 100 мм до 500 мм свыше 500 мм | (5 (10 (15 | ГОСТ 17177 |