МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОСТОЙКОСТИ

ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВ ППУ, МАРОК ТИС 70, ТИС 100, ТИС 150, ТИС 250 и ТИС 300 ПРИ КРИОГЕННОЙ ОБРАБОТКЕ В ЖИДКОМ АЗОТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ КИПЕНИЯ (-196 °С) В ЦИКЛИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ.

Екатеринбургский завод ТИС в начале 2023 года разработал методику определения температуростойкости жесткого пенополиуретана при сверхнизких температурах -196 °С.

В начале 2023 года, заводом ТИС совместно со структурой МИНОБРНАУКИ России, Федеральным гусударственным бюджетным учреждением науки «Институт физики твердого тела имени Ю. А. Осипьяна» Российской академии наук, была проведена криогенная обработка образцов продукции из пенополиуретана марок ТИС70, ТИС100, ТИС150, ТИС250, ТИС300 в жидком азоте при температуре кипения (-196 °С) в циклическом режиме.

Заводом ТИС были приготовлены образцы изделий размером 250*100*50 мм, произведенных по ТУ 23.99.19-001-86901126-2011 (ранее ТУ 5768-001-86901126-2011) «Изделия из жесткого пенополиуретана» пяти марок с плотностью от 50 до 300 кг/м3., которые были переданы для криогенной обработки в ИФТТ РАН.

Фото образцов для испытания, размер 250*100*50 мм.

Представленная методика позволяет выполнять проверку температуростойкости пенополиуретанов всех вышеуказанных марок в области сверхнизких температур.

Для   проведения   экспериментальных   работ   изготавливаются   образцы из плит размером: длина 250 мм, ширина 100 мм, толщина 50 мм по 3 штуки каждой марки.

Перед        началом        экспериментальных        работ        все        образцы выдерживаются в лабораторных условиях не менее 3 часов, маркируются, фиксируются габаритные размеры и внешний вид. Все полученные данные заносятся в рабочий журнал.

Испытания плит на криогенную обработку проводят в лабораторных условиях при температуре внутреннего воздуха +20 ± 2 °С и относительной влажности внутреннего    воздуха 50 ± 10 %.

Для испытаний используется азотный криостат

Каждый образец поочередно устанавливается в азотный криостат и проходит криогенную обработку в жидком азоте при температуре кипения (-196 °С) в циклическом режиме:

1 этап – охлаждение и экспозиция в жидком азоте при -196 °С в течение 16  часов

2 этап – отогрев до комнатной температуры и экспозиция 12 часов

3 этап – охлаждение и экспозиция в жидком азоте при -196 °С в течение 16 час

После проведения трех этапов, производятся повторные габаритные замеры и оценка внешнего вида. Полученные данные заносятся в рабочий журнал.

По окончании работ составляется   таблица всех результатов, в которой отражаются габаритные размеры образцов до и после испытаний, а также определяется величина температурной усадки образцов (мм/м), которая не должна превышать   допустимой величины, установленной в данных технических условиях.

После обработки образцов в азотном криостате, образцы проверяются на соответствие заявленным характеристикам, согласно Таблицы 2, настоящих технических условий – Основные характеристики изделий, по следующим наименованиям показателя:

По окончании работ составляется таблица всех результатов, в которой отражаются габаритные размеры образцов до - и после испытаний, а также определяется соответствие  образцов после испытания согласно Таблицы 2 данных Технических условий. Полученные значения не должны превышать допустимой величины, установленной в данных технических условиях.

После проведения испытаний образцов пенополиуретана ППУ ТИС прошедших криогенную обработку – ухудшение характеристик не выявлено! Все образцы соответствуют заявленным характеристикам.