Гранула ТИС – выгорающая добавка для производства

легковесных огнеупорных изделий.

Гранула пенопласта ТИС применяется при производстве легковесных - теплоизоляционных огнеупорных и высокоогнеупорных изделий: динасовые, шамотные, муллитокремнезистые, муллитовые и корундовые с кажущейся плотностью 0,4-1,3 г/куб.см

Екатеринбургский завод ТИС сотрудничает со многими предприятиями по производству теплоизоляционных легковесных изделий, которые применяют гранулу ТИС в качестве  выгорающих добавок.

Для получения легковесных изделий методом выгорающих добавок в качестве выгорающей добавки рекомендуется применять гранулу пенопласта ТИС, представляющий собой сыпучий материал насыпной массой 6 - 30 кг/м3. При  выгорании гранулы ТИС образуются сферические поры разного диаметра от 1 до 8 мм, размер выгораемых пор можно регулировать, применяя гранулы ТИС разного диаметра. Гранула пенопласта ТИС обладает упругими свойствами, поэтому изделия следует формовать методом вибрации (частота 50 Гц, амплитуда 0,6 мм, давление пригруза 50 кПа, влажность массы 28%)

| Наименование показателя | М15 | М25 ЛАЙТ | М25 | М25М | М35 ЛАЙТ | М35 | М50 ЛАЙТ | М50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Шарики белого цвета | Шарики белого цвета | Шарики белого цвета | Шарики белого цвета | Шарики белого цвета | Шарики белого цвета | Шарики белого цвета | Шарики белого цвета |
| Линейные размеры диаметр мм, | 6-8 | 4-6 | 3-4 | 1-2 | 2-4 | 2-4 | 1-1,5 | Менее 1 |
| Насыпная плотность кг/м3, | До 8 | 10-12 | 13-14 | 13-15 | 17-18 | 21-22 | 25-27 | 29-30 |
| Правильность Геометрической формы | округлая | округлая | округлая | округлая | округлая | округлая | округлая | округлая |
| Теплопроводность в сухом состоянии при (255)оС, Вт/м.К, не более | 0.054 | 0.051 | 0.047 | 0,041 | 0.042 | 0.040 | 0.038 | 0.037 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, МПа (кг/см²), не менее | 0,005 (0,05) | 0,008 (0,08) | 0,015 (0,15) | 0,016 (0,16) | 0,019 (0,19) | 0,024 (0,24) | 0,025 (0,25) | 0,026 (0,26) |
| Остаточная деформация после 10% обжатия, % | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |

Гранула пенопласта ТИС -  это очень легкие, почти невесомые, экологически чистые белые шарики диаметром от 1 до 8 мм. Гранулы ТИС имеют идеально круглую форму, при сжатии легко принимают первоначальную форму, производятся путем вспенивания паром предвспенивающегося полистирола, который в процессе производства превращается в круглые белые гранулы.

Завод ТИС производит несколько марок Гранулированного пенополистирола Марка 15, Марка 25 Лайт, Марка 25, Марка М25М, Марка 35 Лайт, Марка 35,  Марка 50 Лайт, Марка 50, которые отличаются между собой физико-механическими показателями, отличаются по плотности (Вес) и прочности на сжатие. Номинальные размеры гранулы должны быть: по диаметру – менее 1 до 8 мм; по согласованию с потребителем допускается изготавливать гранулы других размеров.

Гранула пенопласта  марки М15  ø 6-8 мм. Насыпной вес до 8 кг.м.куб.

Гранула пенопласта  марки М25 Лайт  ø 4-6 мм. Насыпной вес от 10 до 12 кг.м.куб

Гранула пенопласта  марки М25  ø 4-6 мм. Насыпной вес от 13 до 14 кг.м.куб

Гранула пенопласта  марки М25М  ø1-2 мм. Насыпной вес от 13 до 15 кг.м.куб

Гранула пенопласта  марки М35 Лайт  ø 2-4 мм. Насыпной вес от 17 до 18 кг.м.куб

Гранула пенопласта  марки М35  ø 2-4 мм. Насыпной вес от 21 до 22 кг.м.куб

Гранула пенопласта  марки М50 Лайт  ø 1-1,5 мм. Насыпной вес от 25 до 27 кг.м.куб

Гранула пенопласта  марки М50  ø менее 1 мм. Насыпной вес от 29 до 31 кг.м.куб

Использование гранулы пенопласта ТИС разной гранулометрии позволяет, за счет оптимизации структуры изделий и применения специальных добавок оптимизировать структуру изделия, на основе чего производители легковесных огнеупоров могут регулировать плотность огнеупоров, термомеханические, прочностные и теплоизоляционные свойства изделий, значительно превосходящие требования ГОСТ 5040-96

Легковесные огнеупорные изделия, произведенные с помощью выгораемой гранулы ТИС, применяются в рабочей (незащищенной) футеровке печей, не подвергающейся действию расплавов, истирающих усилий и механических ударов, или в промежуточной (защищенной) изоляции, температура применения такой продукции до 1500 С.

Метод использования гранулы ТИС в качестве выгорающих добавок для создания пористых материалов является одним из самых перспективных.

Этим методом получают шамотные легковесные изделия ШЛ-1,3 с кажущейся плотностью 1,3 г/см3 . В зависимости от вида выгорающей добавки изделия выпускаются как с физико-химическими и термо-механическими показателями, соответствующими ГОСТ 5040-96, так и превышающими его.