Завод ТИС приступил к разработке нового вида теплоизоляции - для колодцев ЖБИ

В Октябре 2016 года Екатеринбургский завод ТИС представляет на рынок новинку теплоизоляции - Изделия для теплоизоляции бетонных и железобетонных колодцев.

В данный момент Завод ТИС может предложить к поставке утеплители для ЖБИ колец:

Теплоизоляцию для колодца  КС10.3

Теплоизоляция ППУ ТИС д/кольца КС10.3 толщ. 60мм

Теплоизоляцию для колодца КС10.6

Теплоизоляция ППУ ТИС д/кольца КС10.6 толщ. 60мм

Теплоизоляцию для колодцев КС10.9

Теплоизоляция ППУ ТИС д/кольца КС10.9 толщ. 60мм

с толщиной стенки из ППУ - 60 мм, произведенной по ТУ 5768-001-86901126-2011 изделия имеют сертификат соответствия и всю разрешительную документацию.

Комплект для утепления колодцев состоит из четырех сегментов одинакого размера, снаружи сегменты для теплоизоляции колодцев имеют защитно покровный слой. Базовые сегменты выпускаются с покрытием из битумированной бумаги, так же возможно изготовление с другими покрытиями из фольги, стеклоткани, оцинковки.

Теплоизоляция ППУ ТИС д/кольца ЖБИ выдерживает повышение температуры до +130 градусов, ее можно спокойно проливать горячим битумом и другими разогретыми гидроизоляционными мастиками.

Теплоизоляция ППУ ТИС для колец ЖБИ выдерживает большую нагрузку по прочности на сжатие, до 60 тонн на 1 м.кв.

Изделия из пенополиуретана марки "ТИС" -это жесткая, не плавкая термореактивная пластмасса с сильно сетчатой структурой, только 3% от объема занимает твердый материал, который образует каркас из стенок и ребер. Именно он придает материалу механическую прочность. Остальные 97% объема занимают поры, они то и берегут тепло канализационных, водопроводных колодцев и газопроводных сетей изготовленных по ГОСТ 8020-90